ООО Научно-производственная фирма «ПОЛИТЕХНИКА»

И Н С Т Р У К Ц И Я

П О  Э Л А С Т И Ч Н Ы М  П О Л И М Е Р Н Ы М

Р Е З Е Р В У А Р А М

МОСКВА, 2005 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящей инструкции изложены назначение, устройство, правила приема, эксплуатации, хранения, ремонта и утилизации полимерных эластичных резервуаров.

Инструкция предназначена для личного состава складов, баз горючего, инженерно технического состава службы снабжения горючим вооруженных сил, личного состава подразделений МЧС по ликвидации последствий аварий, работников предприятий по добыче, хранению, транспортировке, переработке и сбыту нефти и нефтепродуктов.

Cодержание

- Назначение и техническая характеристика полимерных эластичных резервуаров	............ 3

- Устройство полимерных эластичных резервуаров 	................................................................. 4

- Правила приемки и хранения полимерных эластичных резервуаров	....................................... 8

- Правила эксплуатации полимерных эластичных резервуаров	.................................................... 11

  - Заполнение полимерных эластичных резервуаров нефтепродуктами	.......................... 13

  - Хранение нефтепродуктов в полимерных эластичных резервуарах	.......................... 14

  - Слив нефтепродуктов из полимерных эластичных резервуарах	.......................... 15

  - Транспортировка порожних полимерных эластичных резервуаров	.......................... 17

  - Транспортировка горючего в полимерных эластичных резервуарах	.......................... 18

- Ремонт полимерных эластичных резервуаров	.............................................................................. 20

Порядок отправки полимерных эластичных резервуаров в ремонт	....................................... 24

- Противопожарные мероприятия, экологическая и техническая безопасность		............. 25

П р и л о ж е н и я:

  - Ведомость комплектации полимерных эластичных резервуаров	.......................... 26

  - Гарантийный срок службы полимерных эластичных резервуаров и порядок оформления акта-рекламации на полимерные эластичные резервуары	............. 27

  - Требования к материалам оболочки полимерных эластичных резервуаров	..............29

***

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛИМЕРНЫХ ЭЛАСТИЧНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

- Полимерные эластичные резервуары предназначаются для хранения топлива для реактивных двигателей, авиационного керосина, дизельного топлива, автомобильного бензина, моторных масел и сырой нефти* в полевых условиях, при температуре окружающего воздуха от –45ºС до + 50ºС.

- Передвижные полимерные эластичные резервуары ПЭРП-4, ПЭРП-10 и ПЭРП-25 используются для перевозки в них нефтепродуктов автомобильным транспортом.

- Допускается хранение и перевозка в полимерных эластичных резервуарах питьевой** и технической воды, при температуре окружающего воздуха не ниже +4ºС.

- Краткие технические характеристики полимерных эластичных резервуаров приведены в таблице №1.

Т а б л и ц а № 1

| Вмести- мость, м3 | Габаритные размеры эластичных резервуаров, м | Мас-са, кг* |
| --- | --- | --- |
|  | порожнего | заполненного | упакованного в чехол |  |
|  | длина | ширина | длина | ширина | высота | длина | ширина | высота |  |
| 4 | 3,8 | 2,7 | 3,6 | 2,6 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | 0,16 | 15 |
| 10 | 5,5 | 2,5 | 5,2 | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 0,6 | 0,26 | 19 |
| 12 | 6,5 | 3,1 | 5,9 | 2,7 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 0,26 | 21 |
| 25 | 12,0 | 3,1 | 5,5 | 5,4 | 1,2 | 2,2 | 1,3 | 0,26 | 62 |
| 50 | 21,0 | 3,1 | 20,0 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 1,3 | 0,26 | 89 |
| 150*** | 21,0 | 7,3 | 20,0 | 6,5 | 1,4 | 3,5 | 1,7 | 0,60 | 224 |
| 250*** | 21,0 | 10,2 | 20,0 | 9,5 | 1,6 | 3,5 | 2,3 | 1,30 | 310 |

5. Допускается изготовление ПЭР с другими параметрами и размерами, в соответствии с требованиями и по согласованию с заказчиком.

* В дальнейшем для краткости топливо для реактивных двигателей, авиационный керосин, дизельное топливо, автомобильный бензин, моторные масла и сырая нефть будут именоваться «нефтепродукты».

** Питьевая вода допускается к хранению и к перевозке в чистых эластичных резервуарах ранее не находившихся в контакте с нефтепродуктами.

*** Полимерные эластичные резервуары ПЭР-150 и ПЭР-250 серийно не производятся.